ООО "Лидердом"

www.liderdom.com

Санкт-Петербург, Дибуновская, 50, офис 203

т.(812) 642-29-29, 642-28-28

e-mail: info@liderdom.com

Москва, Волоколамское шоссе, д.2, офис 212

т.(495) 723-53-60

e-mail: infom@liderdom.com

Инструкция по укладке тротуарного клинкера

- Основание должно быть подготовлено таким образом, чтобы оно было непромерзшим и несущим нагрузки. Для этого необходимо тщательное его уплотнение. Оно служит в дальнейшем как выравнивающий слой и для передачи нагрузки. В этом случае выбирается гравийно-песчаная смесь, и слой толщиной около 50 см, который всегда необходимо тщательно слоями уплотнять поверхностным вибратором.

- В качестве подложки для мостовой выбирается мелкий щебень (гравий) с размером 2-5 мм.

- Окантовочный дорожный клинкер должен укладываться с учетом швов размером 3 мм. Швы окантовочного клинкера заполняются раствором для швов на основе бетона. Швы кладки должны быть полностью заполнены раствором. Только хорошо заполненные швы переносят горизонтальные нагрузки без повреждений.

- После укладки окантовочного клинкера готовится верхний несущий слой. Он аккуратно распределяется равномерным по толщине слоем. Для этого используется горизонтальный шнур.  Этот слой тоже уплотняется поверхностным вибратором. Для контроля высоты основания используется нивелир и разбивка шнуром.

- После тщательной проверки высоты и ровности основания выкладывается дорожный клинкер по рисунку в соответствии с исходным проектом.

- Швы готового выложенного клинкерного покрытия выравниваются еще раз после выкладки, и заполняются специальным материалом для швов. Причем материал для заполнения швов должен соответствовать материалу основания. Предполагается, что для заполнения швов используется гравийная смесь. Материал для швов не должен проникать в полости основания. Это делает дорожное покрытие нестабильным.

- Ширина швов при укладке дорожного клинкера должна быть не менее 3 мм.

- Полностью нанесенный шовный материал заиливается добавлением воды на поверхность дорожного покрытия.  Перед окончательным уплотнением дорожного клинкерного покрытия остатки шовного материала необходимо удалить с поверхности.

- Уплотнение финишного дорожного покрытия из клинкера осуществляется поверхностным вибратором с прикрепленной снизу резиновой подошвой для защиты клинкера от повреждений. Частота вибраций должна быть средней, чтобы не повредить направление швов.

- После укладки и уплотнения дорожное покрытие необходимо несколько дней держать без нагрузки и неоднократно добавлять в швы шовный материал для достижения уверенной  устойчивости.

Слои, составляющие дорожное покрытие:

- дорожный клинкер и основание (щебенка, подстилающий слой)

- несущий слой (основание) дорожного покрытия – гравий или щебень

- упрочненный противоморозный слой

- улучшенное основание

- насыпка

- земля

# Типы оснований для укладки дорожного клинкера

Укладка покрытий на песчаное основание - применяется для пешеходных дорожек и площадок с небольшой нагрузкой. Это самый простой и дешевый способ укладки, но менее долговечный.

1.      Разметка в соответствии с разбивочным чертежом.

2.     Выемка грунта (глубина 5-35 см в зависимости от материала покрытия и предполагаемой нагрузки). Черновая планировка уклонов и уровней.

3.      Насыпка песка (слой 5-15 см).

4.      Проливание и уплотнение песка.

5.      Укладка и посадка элементов покрытия. Окончательная доводка уклонов и уровней.

6.      Заделка швов песком.

Укладка покрытий на щебеночное основание – применяется для участков с интенсивным пешеходным движением и для временной стоянки легкого транспорта.

1.      Разметка в соответствии с разбивочным чертежом.

2.      Выемка грунта (глубина 10-30 см в зависимости от типа покрытия и предполагаемой нагрузки).

3.      Насыпка и уплотнение щебня (слой 5-20 см) с планировкой уклонов и уровней.

4.      Насыпка песка (слой 5-10 см) с проливанием и уплотнением.

5.      Укладка и посадка элементов покрытия с соблюдением заданных уклонов и уровней.

- Заделка швов песком.

Укладка покрытий на щебеночное основание с сухой смесью – применяется аналогично варианту укладки на щебень с песком. В большинстве случаев оптимальный вариант по соотношению цена-качество.

1.      Разметка в соответствии с разбивочным чертежом.

2.      Выемка грунта (глубина 15-30 см).

3.      Насыпка и уплотнение щебня (слой 10-20 см) с планировкой уклонов и уровней.

4.      Насыпка сухой цементно-песчаной смеси (слой 5-10 см.), возможно армирование дорожной сеткой.

5.      Укладка и посадка элементов покрытия с соблюдением заданных уклонов и уровней.

6.      Проливание водой.

7.      Заделка швов сухой смесью.

8.      Повторное проливание.

9.      Очистка поверхности покрытия.

Укладка покрытий на бетонное основание – применяется для участков с наибольшей нагрузкой. Самый долговечный способ укладки, но дороже остальных по материалам и трудозатратам.

1.      Разметка в соответствии с разбивочным чертежом.

2.      Выемка грунта (глубина 15-40 см), предварительное формирование проектных уклонов и уровней.

3.      Насыпка и уплотнение щебня (слой 10-15 см). Контроль проектных уклонов и уровней.

4.      Укладка бетона (слой 5-15 см). При больших площадях покрытий через каждые 2,5-3 м. желательно оставлять температурные швы шириной от 0,5 см., которые впоследствии заполняются эластичным наполнителем (например – уличным силиконовым герметиком) для предотвращения растрескивания покрытия в зимний период. В случае армирования бетонной подушки сначала укладывается примерно половина слоя бетона, на нее укладывается дорожная сетка, а потом заливается остальной бетон. При выполнении работ в ранневесенний и позднеосенний периоды желательно применять бетон, содержащий добавки, препятствующие замерзанию (зимний бетон). Окончательное формирование уклонов и уровней.

5.      Укладка и посадка элементов покрытия. При больших площадях покрытий иногда целесообразно дать бетонной подушке схватиться, после чего производить укладку элементов покрытия на цементную стяжку толщиной 1-3 см. Заливка стяжки производится только на предварительно увлажненную поверхность.

6.      Заделка швов раствором или затиркой. Заполнение температурных швов.

7.      Очистка поверхности покрытия. Желательно не допускать в процессе работ попадания бетона на лицевую поверхность элементов покрытия, т.к. не все виды покрытий, особенно содержащих красящие пигменты, переносят обработку абразивными материалами или растворами кислот.

Во многих случаях при устройстве покрытий с бетонным основанием перед заливкой бетона создается деревянная опалубка, позволяющая выдержать заданные уровни, уклоны и конфигурацию (например – при создании лестниц, приподнятых над окружающей территорией дорожек и площадок, покрытий на краю перепадов рельефа и т.п.).

Укладка щелевого тротуарного кирпича для ландшафтного озеленения

Укладка покрытий на песчаное основание

1.      Разметка в соответствии с разбивочным чертежом.

2.     Выемка грунта (глубина 5-35 см в зависимости от материала покрытия и предполагаемой нагрузки). Черновая планировка уклонов и уровней.

3.      Насыпка песка (слой 5-15 см).

4.      Проливание и уплотнение песка.

- Укладка и посадка элементов покрытия. Окончательная доводка уклонов и уровней.

- Засыпка швов и щелей кирпичей песком или грунтом (в зависимости от вида посадочного материала).

- Посадка в песок или грунт посадочного материала (семена газонной травы).

Укладка покрытий на щебеночное основание.

1.      Разметка в соответствии с разбивочным чертежом.

2.      Выемка грунта (глубина 10-30 см в зависимости от типа покрытия и предполагаемой нагрузки).

3.      Насыпка и уплотнение щебня (слой 5-20 см) с планировкой уклонов и уровней.

4.      Насыпка песка (слой 5-10 см) с проливанием и уплотнением.

5.      Укладка и посадка элементов покрытия с соблюдением заданных уклонов и уровней.

- Засыпка швов и щелей кирпичей песком или грунтом (в зависимости от вида посадочного материала).

- Посадка в песок или грунт посадочного материала (семена газонной травы).

## Укладка покрытий на щебеночное основание с сухой смесью

1.      Разметка в соответствии с разбивочным чертежом.

2.      Выемка грунта (глубина 15-30 см).

3.      Насыпка и уплотнение щебня (слой 10-20 см) с планировкой уклонов и уровней.

4.      Насыпка сухой цементно-песчаной смеси (слой 5-10 см.), возможно армирование дорожной сеткой.

5.      Укладка и посадка элементов покрытия с соблюдением заданных уклонов и уровней.

6.      Проливание водой.

7.      Заделка швов сухой смесью.

8.      Повторное проливание.

9. Очистка поверхности покрытия.

10. Засыпка щелей кирпичей песком или грунтом (в зависимости от вида посадочного материала).

11. Посадка в песок или грунт посадочного материала (семена газонной травы).

## Укладка покрытий на бетонное основание

1.      Разметка в соответствии с разбивочным чертежом.

2.      Выемка грунта (глубина 15-40 см), предварительное формирование проектных уклонов и уровней.

3.      Насыпка и уплотнение щебня (слой 10-15 см). Контроль проектных уклонов и уровней.

4.      Укладка бетона (слой 5-15 см). При больших площадях покрытий через каждые 2,5-3 м. желательно оставлять температурные швы шириной от 0,5 см., которые впоследствии заполняются эластичным наполнителем (например – уличным силиконовым герметиком) для предотвращения растрескивания покрытия в зимний период. В случае армирования бетонной подушки сначала укладывается примерно половина слоя бетона, на нее укладывается дорожная сетка, а потом заливается остальной бетон. При выполнении работ в ранневесенний и позднеосенний периоды желательно применять бетон, содержащий добавки, препятствующие замерзанию (зимний бетон). Окончательное формирование уклонов и уровней.

5.      Укладка и посадка элементов покрытия. При больших площадях покрытий иногда целесообразно дать бетонной подушке схватиться, после чего производить укладку элементов покрытия на цементную стяжку толщиной 1-3 см. Заливка стяжки производится только на предварительно увлажненную поверхность.

6.      Заделка швов раствором или затиркой. Заполнение температурных швов.

7.      Очистка поверхности покрытия. Желательно не допускать в процессе работ попадания бетона на лицевую поверхность элементов покрытия, т.к. не все виды покрытий, особенно содержащих красящие пигменты, переносят обработку абразивными материалами или растворами кислот.

8. Засыпка швов и щелей кирпичей песком или грунтом (в зависимости от вида посадочного материала).

9. Посадка в песок или грунт посадочного материала (семена газонной травы).